- PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

    - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

    - Prendre connaissance et respecter les stipulations de la Division 1 et les documents mentionnés dans ce document.

  - RÉSUMÉ

    - Cette section comprend : Membrane de toiture élastomère liquide appliquée à froid y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

      - Préparation du substrat.

      - Pare-vapeur.

      - Isolation de toiture.

      - Membrane et solins élastomères liquides appliqués à froid.

      - Accessoires de toiture.

      - Trottoirs de toiture.

    - Sections connexes : Les descriptions suivantes des travaux sont présentées à des fins de consultation seulement et ne doivent pas être considérées comme complètes :

      - Finition du platelage de béton : Section 03 30 00, béton coulé sur place.

      - Platelage en métal, bac de puisard de toit et saillie en métal : Section 05 30 00, Platelage en métal.

      - Réglets, par le biais de l’installation de solins muraux et de pare-vapeur : Section 04 20 00, Unités en maçonnerie.

      - Montants en bois et en contreplaqué : Section 05 10 00, Charpente brute.

      - Solins prépeints : Section 07 62 00, Solins et garnitures en tôle.

      - Mastics, à l’exception de celui exigé pour les solins de toiture : Section 07 92 00, Mastics de joints.

      - Puits de lumière : Section 08 62 00, Puits de lumière.

      - Matériaux pour drains de toit : Division 22, Plomberie.

      - Saillies préfabriquées pour l’équipement mécanique sur le toit et contre-solins pour les conduites passant par le toit : Division 23, Chauffage, ventilation et climatisation.

  - RÉFÉRENCES

    - Abréviations et acronymes:

      - CBACa : Conseil du bâtiment durable du Canada ; www.cagbc.org.

      - ACEC : Association canadienne des entrepreneurs en couvertures ; www.roofingcanada.com.

      - LEED® : « Leadership in Energy and Environmental Design »; www.cagbc.org.

      - RCC : Résistance à la chaleur continue

      - SBS: Styrène-butadiène-styrène.

      - ULC : Laboratoire des assureurs du Canada ; www.ulc.ca.

      - ULE : UL Environnement ; www.ulenvironment.com.

      - COV : Composés organiques volatils

    - Définitions : Conforme à la norme ASTM D1079 pour le glossaire de termes et définitions de la terminologie des couvertures.

    - Normes de référence :

      - ASTM D7311 - Spécification standard pour la membrane de toiture en polyuréthane aliphatique à emballage unique, à application liquide, déclenchée par l'humidité

      - ASTM C920-11	- Spécification standard pour les joints d'étanchéité élastomères

      - ASTM C1177/C1177M-08 - Spécification standard pour substrat de gypse mat de verre à utiliser comme revêtement

      - ASTM D751 - Méthodes d'essai standard pour les tissus enduits

      - ASTM D2697 - Méthode d'essai standard pour la matière non volatile en volume dans les revêtements transparents ou pigmentés

      - ASTM D2369 - Méthode d'essai standard pour la matière non volatile en volume dans les revêtements transparents ou pigmentés

      - CAN/ULC-S704-03 - Norme sur l’isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate, panneaux revêtus

      - CAN/ULC-S770-03 - Méthode d’essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes cellulaires

      - EXIGENCES ADMINISTRATIVES

    - Réunion de préinstallation :

      - Organiser une réunion de préinstallation une (1) semaine avant le début des travaux avec toutes les parties concernées et mentionnées dans le contrat ou sur demande du consultant. Cette réunion sera présidée par l’entrepreneur et le consultant qui a l'option de participer, le sous-traitant exécutant les travaux relevant de son domaine, le représentant du propriétaire, le représentant de la compagnie chargée des essais et les consultants de la discipline concernée. Étudier les documents du contrat pour les travaux inclus dans cette spécialité et arriver à un accord complet concernant les exigences et les responsabilités relatives aux travaux y compris l'entreposage et la manipulation des matériaux, les matériaux à utiliser, l'installation des matériaux, la séquence et le contrôle de la qualité, la main d'œuvre pour le projet, les restrictions imposées sur les zones de travail et les autres sujets concernant la construction afin d’assurer la conformité avec l’objectif des travaux de cette section.

      - Réviser les procédures d’installation et la coordination nécessaire avec les travaux connexes y compris les besoins de la couverture pour l’interface avec les accessoires de toit et l'équipement installé sur le toit.

      - Réviser les méthodes et les procédures relatives à l’installation de la couverture, y compris les directives écrites du fabricant.

      - Réviser et finaliser le calendrier de construction et vérifier la disponibilité des matériaux, du personnel du couvreur, des équipements et des installations nécessaires pour que les travaux avancent et pour éviter les retards.

      - Inspecter l’état et les finitions du substrat du platelage pour s’assurer de sa conformité avec les exigences, y compris la planéité et les fixations.

      - Réviser les restrictions structurales en matière de charge du platelage lors des travaux de couverture.

      - Étudier les solins de base, les détails spéciaux de la couverture, le drainage du toit, les pénétrations du toit, les saillies d’équipements et l’état de toute autre construction qui pourrait affecter le système de couverture.

      - Réviser les exigences de protection temporaire pour le système de couverture pendant et après l’installation.

      - Étudier les procédures d’inspection et de réparation du toit après l’installation de la couverture.

    - Établissement du calendrier :

      - Collaborer totalement avec les autres sous-traitants pour la conduite des travaux et procéder avec votre partie des travaux aussi rapidement que les conditions du chantier le permettent.

      - Fournir les éléments qui seront intégrés avec suffisamment de temps pour qu’ils soient incorporés dans les travaux des autres sous-traitants le cas échéant. Effectuer les travaux d’isolation, de couverture et de solins dès que les murs et les platelages sont prêts à les recevoir.

  - SOUMISSIONS

    - Renseignements sur le produit : Soumettre les renseignements sur les produits suivants : membrane, isolation, matériaux de solins et accessoires de toiture.

    - Dessins d'atelier :

      - Soumettre les dessins d’atelier conformément à la section 01 30 00 indiquant la méthode d’installation et de pose de chaque couche, la fixation et le pontage aux rebords, le pontage des saillies et des pénétrations, les détails relatifs à l’isolation et au pare-vapeur et les détails sur la fixation du revêtement.

      - Veiller à ce que les dessins d’atelier soient approuvés et signés par le représentant du fabricant.

    - Rapports d’essais et d’évaluation :

      - Fournir les certificats de conformité des produits basés sur l’évaluation d’une panoplie complète de tests réalisés par le fabricant en présence d'une agence de tests tierce compétente pour les composantes d’un système de couverture.

      - Indiquer les composantes du système de couverture en conformité avec les exigences de ce cahier de spécifications, y compris : les données quantitatives, statistiques et descriptives pour chaque produit.

  - SOUMISSIONS DE CLÔTURE

    - Données relatives à l’opération et à l’entretien :

      - Fournir les données relatives à l'entretien et les directives de réparation nécessaires afin qu'elles soient compilées dans les manuels d'entretien décris dans la Section 01 70 00.

      - Chaque manuel d’entretien doit également comporter le nom du projet, l’emplacement, une copie datée et signée de la garantie du fabricant, la description ci-présente et le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant du fabricant le plus proche. Inclure les recommandations pour les inspections à intervalles réguliers et l'entretien. Identifier les causes les plus communes de dommages et donner les instructions nécessaires pour effectuer un dépannage temporaire jusqu'à ce qu'une réparation permanente puisse être faite.

  - ASSURANCE QUALITÉ

    - Qualifications :

      - Fabricants :

        - Veiller à ce que le fabricant soit un membre en règle du CBDCa.

        - Veiller à ce que le fabricant de la membrane soit capable de montrer au maître d’ouvrage ou au consultant un système de couverture en PVC opérationnel fourni par le même fabricant actif depuis au moins 10 ans.

      - Installateurs :

        - Veiller à ce que le couvreur soit un membre en règle de l'ACEC

        - Veiller à ce que le couvreur soit formé et approuvé par le fabricant du système à installer.

    - Respecter le manuel du fabricant “spécifications toiture” tel que modifié à la date de publication de ce document, sauf indication ou spécification contraires. Si le consultant estime qu’il faut des exigences plus strictes, se conformer à son opinion. Qualifications du fabricant : le fabricant doit prouver ses qualifications pour fournir les matériaux nécessaires.

    - Membrane de toiture :

      - La membrane de toiture ne doit pas être exposée ou entrer en contact avec une température constante en dessous de -30 °C (-22 °F) ou au-dessus de +80 °C (176 °F). Consulter les fiches techniques pour une liste des limitations (par exemple : colonne de ventilation et tuyaux chauds ou évent à vapeur).

      - La membrane de toiture sélectionnée doit être résistante à l’essence, la paraffine, au pétrole, aux essences minérales, aux solutions acides et alcalines ainsi qu’aux pluies acides et aux détergents. Certains alcools de faible masse moléculaire pourraient ramollir la membrane. Toute exposition à des substances étrangères ou des effluents chimiques doivent être transmis au fabricant de la membrane à des fins d’évaluation pour déterminer les effets sur les performances d’étanchéité de la membrane avant l’émission de la garantie.

    - L’entrepreneur doit assurer une protection adéquate pendant toute la durée de l’installation du système de toiture.

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

    - Exigences en matière de livraison et de condition de réception : Livrer les matériaux non endommagés dans leur conditionnement d’origine avec les étiquettes et les scellés du fabricant intacts.

    - Exigences en matière d’entreposage et de manutention :

      - Entreposer les matériaux intacts dans leur conditionnement d’origine avec les étiquettes et les scellés du fabricant intacts. Entreposer les rouleaux de membrane à plat et à l’abri de l’humidité.

      - Entreposer les liquides à base de solvant, les adhésifs et les mastics à l’écart de toute source de chaleur excessive et des flammes nues, à des températures comprises entre +15 °C et +26 °C (59 °F et 79 °F). Les adhésifs de contact et les produits nettoyants liquides sont très inflammables ; éviter les flammes nues et les étincelles. Il est interdit de fumer dans la zone de mise en œuvre de la couverture. Les adhésifs de contact contiennent des distillats de pétrole ; éviter d’en respirer les vapeurs et prévoir une ventilation suffisante lorsqu’ils sont utilisés dans des endroits fermés.

      - Ne pas exposer l’isolant à la pluie. Entreposer et manipuler l’isolant en évitant de casser les coins et les rebords, de le perforer, de faire des indentations ou tout autre dommage. Retirer du chantier tout isolant endommagé.

      - Entreposer les matériaux sur le chantier dans des abris ou des remorques fermées et étanches et dont la température doit être au moins +3 °C (5 °F) de plus que la température extérieure ambiante pour vous assurer que les matériaux restent secs. Ne pas utiliser des matériaux mouillés, humides, gelés ou endommagés. Empiler les rouleaux de feutre sur l’extrémité.

      - Ne pas entreposer sur le toit plus de matériaux qu’il n’est nécessaire pour réaliser une (1) journée de travail à la fois. Sur le toit, les matériaux devront être empilés sur des palettes et recouverts avec une bâche imperméable et ininflammable chaque fois que les travaux seront interrompus ou en cas d'intempéries. Bien fixer la bâche sur les palettes afin que le tout soit bien protégé contre les intempéries. Les bâches en plastique et pellicules thermorétractables des fabricants ne sont pas acceptables pour un entreposage sur chantier et doivent être retirées dès que les matériaux sont sur le toit.

      - Répartir les matériaux entreposés sur le toit de façon à ce qu’ils restent dans les limites de surcharge de la construction du toit. Prévoir des socles assez larges sous l’équipement et les matériaux pour en distribuer le poids et pour respecter ces limites de surcharge. Ne pas entreposer ni transporter ou déplacer les matériaux sur les surfaces de la couverture déjà terminées.

      - Prévoir des extincteurs d’incendie correspondant aux types des matériaux utilisés et entreposés pour chaque zone d’installation et d’entreposage.

  - CONDITIONS SUR LE CHANTIER

      - Conditions ambiantes : Ne pas installer les matériaux sous la pluie, par temps froid ou humide, s'il gèle ou s'il neige ou toute autre condition météorologique pouvant nuire à une bonne installation des matériaux. Consulter et respecter les exigences du fabricant et les restrictions relatives à ce sujet.

      - Installer la toiture seulement lorsque les conditions météorologiques courantes et prévues le permettent. La membrane peut être appliquée lorsque de la pluie est prévue. La membrane Sikalastic® RoofPro peut mûrir en immersion immédiatement après l’application. Des marques visibles pourraient se former si la membrane est exposée à de fortes pluies, mais ceci ne constitue pas un problème pour la performance de la membrane de toit.

  - GARANTIE

    - Garantie du fabricant :

      - Garantie du système : Garantir le travail de cette Section à l’aide du formulaire de garantie standard émis par le fabricant pour une période de [10] [15] [20] [25] ans contre les fuites. Corriger rapidement tout défaut ou déficience se soldant par une fuite d'eau (provenant du système Sikalastic RoofPro, de l’isolant Sarnatherm ou des accessoires de toiture fournis par Sika Canada et installés selon les instructions techniques de Sika Canada par un applicateur autorisé par Sika Canada) pendant la période de garantie et voir à ce que la membrane de toiture soit remise à son imperméabilisation initiale.

      - Garantie standard : Garantir le travail de cette Section à l’aide du formulaire de garantie émis par le fabricant pour une période de [10] [15] [20] [25] ans contre les fuites. Corriger rapidement tout défaut ou déficience se soldant par une fuite d’eau (provenant du système Sikalastic RoofPro ou des accessoires de toiture fournis par Sika Canada et installés selon les instructions techniques de Sika Canada par un applicateur autorisé par Sika Canada) pendant la période de garantie et voir à ce que la membrane de toiture soit remise à son imperméabilisation initiale.

      - Garantie des matériaux : Garantir le travail de cette Section à l’aide du formulaire de garantie émis par le fabricant pour une période de [10] [15] [20] [25] ans contre les fuites causées par un défaut de fabrication dans les matériaux fournis par Sika Canada et installés selon les instructions techniques de Sika Canada. Fournir rapidement les matériaux de remplacement pendant la durée de la garantie.

      - Garantie du couvreur : De plus, le couvreur doit fournir une garantie écrite au propriétaire couvrant les défauts d'exécution pendant une période de deux (2) ans à partir de la date de l'achèvement substantiel des travaux et accepter de remédier à tout défaut survenant ou apparaissant pendant la période de garantie conjointement avec la garantie du fabricant de la membrane. S’assurer que la garantie se trouve sur le « formulaire type de garantie » de l’ACEC.

- PRODUITS

  - FABRICANTS

    - Liste des fabricants : Les produits des fabricants suivants sont acceptables à condition qu'ils soient conformes aux exigences des dessins, du calendrier et du cahier de spécifications :

      - Sika ; www.sika.ca

  - MATÉRIAUX

    - Description :

      - Exigences réglementaires :

- La Classe A comprend des couvertures qui sont efficaces contre de graves expositions au feu ; des couvertures difficilement inflammables et qui ne transmettent ni ne communiquent le feu ; qui offrent un niveau élevé de protection au platelage ; qui ne glissent pas de leur position ; qui ne présentent aucun danger de brandon ; et qui n’exigent pas de réparations fréquentes pour maintenir leurs propriétés de résistance au feu.

- La Classe B comprend les couvertures qui sont efficaces contre les expositions modérées au feu ; des couvertures difficilement inflammables et qui ne transmettent ni ne communiquent le feu, qui offrent un niveau modéré de protection au platelage ; qui ne glissent pas de leur position ; qui ne présentent aucun danger de brandon ; mais qui peuvent exiger des réparations peu fréquentes pour maintenir leurs propriétés de résistance au feu.

- La Classe C comprend des couvertures qui sont efficaces contre de légères expositions au feu ; des couvertures difficilement inflammables et qui ne glissent pas facilement de leur position ; qui ne présentent aucun danger de brandon ; et qui exigent des réparations occasionnelles pour maintenir leurs propriétés de résistance au feu.

        - Classification du risque d’incendie : ASTM E 108 [A] [B] [C]. Veiller à ce que la totalité du toit soit conforme aux exigences ASTM E 108 pour le toit de Classe [A] [B] [C], le cas échéant, et les autres autorités compétentes.

- Effacer la référence à FM si elle n’est pas exigée.

        - FM : Veiller à ce que la couverture et les membranes de solins soient conformes à la norme FM 4470, un système de couverture d’application liquide est conforme à la norme FM 4450 dans le cadre d’une couverture répertoriée dans le Guide d’approbation de FM telle qu’applicable pour la Classification Tempête de vent [1-60] [1-75] [1-90] [1-105] [1-120] ; etc.

        - Le système doit répondre aux exigences en matière de charges de vent conformément à l’exigence de calcul aux états limites du CNBC, (CNBC - Sous-Sections : 4.1.3 et 4.1.7).

          - Pression locale (___)

          - Pression au périmètre/rive (___), largeur de la zone d’extrémité du périmètre/rive, Z (___)

          - Pression aux coins (___), largeur de la zone d’extrémité des coins, Z (___)

    - Critères de performance/de conception :

      - Système de couverture : Système de couverture d’application liquide [conformément aux normes établies dans le système de classification LEED® des bâtiments durables du Conseil du bâtiment durable du Canada] consistant des éléments suivants sans restriction :

- Modifier selon la liste des matériaux répertoriée dans la Partie 2.

        - Platelage (autres fournisseurs).

        - Revêtement de toiture.

        - Pare-vapeur.

        - Isolation.

        - Membrane de toit.

        - Solins de toit.

        - Trottoirs de toit.

- SPEC NOTE : Utiliser sur un platelage en acier en tant que substrat pour un pare-vapeur. Vérifier l’épaisseur indiquée sur les dessins. Utiliser des panneaux sans silicone pour les usines automobiles et tout autre endroit où le silicone doit être évité.

    - Revêtement de toiture : Fournir un panneau traité au silicone [sans silicone] avec armature en fibre de verre sur gypse conformément à la norme ASTM C1177/C1177M, incombustible conformément à la norme ASTM E136/CAN/ULC-S114, isolant thermique éprouvé conformément à la norme UL 1256/CAN/ULC-S126, indice de propagation du feu 0, fumée produite 0 conformément aux normes ASTM E84/CAN/ULC-S102 et ASTM D3273 avec une classification de 10, sans trace de moisissure au bout de 4 semaines d’exposition, panneau en gypse de 12,7 mm (1/2 po) d’épaisseur de 1 200 mm (4 pi) de large, de longueur pratique maximale, bord biseauté tel qu’exigé, panneau DensDeck® (Prime) ou pour la résistance au feu, panneau de gypse de 15,9 mm (5/8’’) d’épaisseur, 1200 mm (4 pi) de large, de longueur pratique maximale, bord biseauté, tel qu’exigé, panneau DensDeck® (Prime) Fireguard de Georgia-Pacific Canada, inc. fourni par Sika.

    - Pare-vapeur :

      - Pare-vapeur : « Vapor Retarder SA 31 » avec « Vapor Retarder Primer » (Apprêt pour pare-vapeur) de Sika, pare-vapeur et couche d’étanchéité autocollante de 0,8 mm (31 mil) d'épaisseur avec une perméabilité à la vapeur d'eau de 1,04 ng/(Pa•s•m2) (0,018 perm) conformément à la norme ASTM E96 et un débit d'air de <0,0003 L/s∙m² (<0,00006 PCM/pi²) conformément à la norme ASTM E2178

      - Pare-vapeur : « Vapor Retarder SA 106 » avec « Vapor Retarder Primer » (Apprêt pour pare-vapeur) de Sika, pare-vapeur et couche d’étanchéité autocollante de 2,7 mm (106 mil) d'épaisseur avec une perméabilité à la vapeur d'eau de 0,543 ng/(Pa•s•m2) (0,010 perm) conformément à la norme ASTM E96 et un débit d'air de <0,0004 L/s∙m² (<0,00008 PCM/pi²) conformément à la norme ASTM E2178.

      - Pare-vapeur : « Vapor Retarder TA 138 » avec « Vapor Retarder Primer » (Apprêt pour pare-vapeur) de Sika, pare-vapeur et couche d’étanchéité appliquée à la torche de 3,5 mm (31 mil) d'épaisseur avec une perméabilité à la vapeur d'eau de 0,32 ng/(Pa•s•m2) (0,006 perm) conformément à la norme ASTM E96 et un débit d'air de <0,0003 L/s∙m² (<0,00003 PCM/pi²) conformément à la norme ASTM E2178. Applicable uniquement sur le platelage en béton.

- Sélectionner un isolant rigide en polyisocyanurate et/ou rigide double densité en laine de roche. Si on utilise une stratégie d’isolation hybride (combinaison d'isolant rigide en polyisocyanurate et rigide double densité en laine de roche), l’isolant rigide en polyisocyanurate devra être installé en tant que couche de base et l’isolant rigide double densité en laine de roche sera installé comme couche supérieure.

- Type 2 (140 kPa, 20 lb/po2)

    - Isolation :

      - Panneaux d'isolation rigides en polyisocyanurate : « Sarnatherm® (20 lb/po²) et Sarnatherm® Tapered (20 lb/po²) » de Sika – panneaux en mousse polyisocyanurate à bords droits et à cellules fermées fabriqués sans CFC, ni HCFC, sans potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, intégralement laminés avec faces feutrées et armature en fibres de verre, conformément aux exigences des normes CAN/ULC-S704, Type 2 avec une résistance à la compression minimale de 140 kPa (20 lb/po²), CAN/ULC-S126-M et CAN/ULC-S107. Approuvés et répertoriés par Factory Mutual Global et CSA A123.21 pour la classification tempête de vent et conforme aux exigences de la norme FM 4450/4470 pour la Classe de feu 1 comme composante d’une construction de platelage de toit. RTLT valeur R déterminée conformément à la norme CAN/ULC-S770 et suivant :

- Pour une garantie de 25 et de 30 ans, insérer le paragraphe suivant au lieu du paragraphe précédent

      - Panneaux d'isolation rigide en polyisocyanurate : « Sarnatherm® CG (20 lb/po²) et Sarnatherm® Tapered CG (20 lb/po²) » de Sika – panneaux en mousse polyisocyanurate à bords droits et à cellules fermées fabriqués sans CFC, ni HCFC, sans potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, intégralement laminés avec des faces en verre enduit, conformément aux exigences des normes CAN/ULC-S704, Type 2 avec une résistance à la compression minimale de 140 kPa (20 lb/po²), CAN/ULC-S126-M et CAN/ULC-S107. Approuvés et répertoriés par Factory Mutual Global et CSA A123.21 pour la classification tempête de vent et conforme aux exigences de la norme FM 4450/4470 pour la Classe de feu 1 comme composante d’une construction de platelage de toit. RTLT valeur R déterminée conformément à la norme CAN/ULC-S770 et suivant :

- Type 3 (175 kPa, 25lb/po2)

      - Panneaux d'isolation rigides en polyisocyanurate : « Sarnatherm® (25 lb/po²) et Sarnatherm® Tapered (25 lb/po²) » de Sika – panneaux en mousse polyisocyanurate à bords droits et à cellules fermées fabriqués sans CFC, ni HCFC, sans potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, intégralement laminés avec faces en feutre avec armature en fibres de verre, conformément aux exigences des normes CAN/ULC-S704, Type 3 avec une résistance à la compression minimale de 175 kPa (25 lb/po²), CAN/ULC-S126-M et CAN/ULC-S107. Approuvés et répertoriés par Factory Mutual Global et CSA A123.21 pour la classification tempête de vent et conforme aux exigences de la norme FM 4450/4470 pour la Classe de feu 1 comme composante d’une construction de platelage de toit. RTLT valeur R déterminée conformément à la norme CAN/ULC-S770 et suivant :

- Pour une garantie de 25 et de 30 ans, insérer le paragraphe suivant au lieu du paragraphe précédent

      - Panneaux d'isolation rigides en polyisocyanurate : « Sarnatherm® CG (25 lb/po²) et Sarnatherm® Tapered CG (25 lb/po²) » de Sika – panneaux en mousse polyisocyanurate à bords droits et à cellules fermées fabriqués sans CFC, ni HCFC, sans potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, intégralement laminés avec des faces en verre enduit, conformément aux exigences des normes CAN/ULC-S704, Type 3 avec une résistance à la compression minimale de 175 kPa (25 lb/po²), CAN/ULC-S126-M et CAN/ULC-S107. Approuvés et répertoriés par Factory Mutual Global et CSA A123.21 pour la classification tempête de vent et conforme aux exigences de la norme FM 4450/4470 pour la Classe de feu 1 comme composante d’une construction de platelage de toit. RTLT valeur R déterminée conformément à la norme CAN/ULC-S770 et suivant :

- Insérer la valeur R totale exigée ou notée conformément aux dessins architecturaux

        - La valeur R totale de XX pour l’isolant et le panneau de recouvrement isolant combinés (excluant l’isolation biseautée).

        - De nombreuses couches d’isolation sont nécessaires lorsque la valeur R spécifiée exige une épaisseur d’isolant de plus de 68,5 mm (2,7 po).

        - Stabilité dimensionnelle : maximum 2 % de variation linéaire lorsqu’elle est conditionnée à +70 °C (158 °F) et 97 % d‘humidité relative pendant sept (7) jours ; temps de mûrissement de 24 heures au moins, et 24 heures de plus par pouce (25 mm) d’épaisseur, à au moins +16 °C (60 °F) avant qu’elle soit expédiée par le fabricant.

        - Veiller à ce que les dimensions maximales du panneau d’isolation soient de 1 200 mm x 1 200 mm (4 pi x 4 pi).

        - Veiller à ce que l’isolation soit, sans restriction, exempte de délamination au niveau de la feuille de surface, de cavitation au niveau des arêtes, de déformation, d'écrasement et d’effritement.

- Applicable pour toutes les garanties. Un panneau-toiture est requis.

      - Un panneau d’isolation de toit rigide double densité en laine de roche, fournie par Sika Sarnafil®, fabriquée à partir du basalte et de scorie d’acier conformément à la norme ASTM C726. Incombustible conformément à la norme CAN/ULC S114. Isolation de toiture de classe 1-NCC (support ignifugé) conformément à la norme FM 4450/4470. Résistance thermique calculée conformément à la norme ASTM C518 et suivantes :

- Insérer la valeur R totale exigée ou notée conformément aux dessins architecturaux.

        - La valeur R totale de XX pour l’isolant et le panneau de recouvrement isolant combinés (excluant l’isolation biseautée).

        - Résistance thermique conformément à la norme ASTM C518 :

          - Valeur R 3,8 h.pi².F/Btu / RSI 0,68 m²K/W à +25 °C.

          - Valeur R 4,3 h.pi².F/Btu / RSI 0,72 m²K/W à +4 °C.

          - Valeur R 3,6 h.pi².F/Btu / RSI 0,64 m²K/W à +43 °C.

        - Absorption de l’eau de moins de 1,0 % conformément à la norme ASTM C209

        - Épaisseur minimale du panneau : 50 mm (2 po)

        - Contenu recyclé : 40 % minimum

- Utiliser des panneaux sans silicone pour les usines automobiles et tout autre endroit où le silicone doit être évité.

    - Panneau de recouvrement isolant :

      - Panneau de recouvrement isolant : panneau traité au silicone [sans silicone] avec armature en fibre de verre sur gypse conformément à la norme ASTM C1177/C1177M, incombustible conformément à la norme ASTM E136/CAN/ULC-S114, isolant thermique éprouvé conformément à la norme UL 1256/CAN/ULC-S126, indice de propagation du feu 0, fumée produite 0, conformément aux normes ASTM E84/CAN/ULCS102 et ASTM D3273 avec une classification de 10, sans trace de moisissure au bout de 4 semaines d’exposition, panneau en gypse de 6,4 mm (1/4 po), 12,7 mm (1/2 po), 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur, de 1 200 mm (4 pi) de large, de longueur pratique maximale, bord biseauté tel qu’exigé, « DensDeck® Prime » de Georgia-Pacific Canada, inc., fourni par Sika.

- Sélectionner l’adhésif pour revêtement de toiture, panneaux isolants et/ou panneau de recouvrement isolant

    - Adhésif pour revêtement de toiture, panneau isolant et panneau de recouvrement isolant :

      - Adhésif pour revêtement de toiture, panneau isolant : « Sarnacol® LRA Board Adhesive » de Sika, adhésif mousse bicomposant, à base de polyuréthane pour coller les panneaux isolants et de recouvrement sur les substrats compatibles. Température de la surface et ambiante minimale : +18 °C (72 °F) et plus. Température des matériaux avant l’installation : +22 °C (72 °F). Le temps ouvert est immédiat.

      - Adhésif pour revêtement de toiture, panneau isolant et panneau de recouvrement isolant : « Sarnacol® 2163 Board Adhesive » de Sika, adhésif bicomposant et moussant, à base de polyuréthane, à faible odeur, conforme à la législation sur les COV pour coller les panneaux isolants et de recouvrement isolants sur les substrats compatibles. Pas de limite relative à la température ambiante et de la surface. Température des matériaux avant l’installation : entre +18 °C et 29 °C (65 °F et 85 °F). Le temps ouvert se situe entre 4 et 14 minutes selon les conditions relatives à l’environnement.

    - Fixations mécaniques :

      - Fixations mécaniques, fixations mécaniques en acier enduites en usine répondant aux exigences de résistance à la corrosion de la norme FM 4470. Veiller à ce que les fixations mécaniques soient enfoncées dans le platelage conformément aux exigences du fabricant. Fixation de membrane :

- Sélectionner la fixation appropriée pour le type de platelage.

      - « Sarnafastener #15 XP » de Sika Sarnafil®, fixation mécanique résistante à la corrosion, à pointe filetée pour fixer les barres à la fixation de base sur le platelage en acier (calibre 18-24), les planches en bois (minimum 50 mm / 2 po) ou les lambris de bois (minimum 19 mm / 3/4 po).

      - « Sarnafastener #14 » de Sika Sarnafil®, fixation mécanique résistant à la corrosion, à pointe filetée pour fixer les barres à la fixation de base sur le platelage en béton (3 000 lb/po²), les planches en bois (minimum 50 mm / 2 po) ou les lambris de bois (minimum 19 mm / 3/4 po).

      - Vis : Galvanisées avec traitement au bichromate.

      - Clous : Clous pour couverture à tête plate et tige indentée en acier non ferreux ou galvanisé. CSA B111, Tableau 12, dimension et type en fonction de l’application.

      - Disques métalliques : 25 mm (1 po) de diamètre minimum, en tôle de 0,759 mm (calibre 22) minimum, formés afin d’éviter le bombage. Aucun disque n’est requis avec les clous pour couverture à tête pleine de 25 mm (1 po) de diamètre.

- SPEC NOTE : Sélectionner le système Sikalastic® RoofPro

    - Systèmes Sikalastic® 621

      - Sikalastic® RoofPro 10 (Garantie de 10 ans), épaisseur à sec de 1,3 mm (51 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,89 mm (35 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Reemat Premium

        - Couche de finition : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,76 mm (30 mm) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 15 (Garantie de 15 ans) épaisseur à sec de 1,5 mm (59 mil)

        - Couche de base : Sikalastic® 621, taux d’application de 1,14 mm (45 mil) épaisseur de film humide (WTF)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche de finition : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 20 (Garantie de 20 ans) épaisseur de la membrane à sec de 1,72 mm (68 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 621, taux d’application de 1,01 mm (45 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche de finition : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,76 mm (40 mil) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 25 (Garantie de 25 ans) épaisseur de la membrane à sec 2,1 mm (84 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 621, taux d’application de 1,14 mm (45 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche intermédiaire : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Couche de finition : Sikalastic® 621, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

    - Exigences en matière de performance liquide Sikalastic® 621

      - Teneur en composés organiques volatils (COV) répondant à la norme ASTM D2369 :

      - Teneur en solides répondant à la norme ASTM D2697 : 81 %

    - Propriétés du film Sikalastic® 621 RoofPro 20

      - Résistance à la traction ASTM D751 Proc. B : Minimum 7,1 MPa (1030 psi)

      - Allongement à la rupture : ASTM D751 Proc. B : 21 %.

      - Résistance au déchirement : ASTM D624 : 52 N/mm (300 Ibf/po)

      - Résistance au poinçonnement statique : ASTM D624 : 244 N (55 Ibf)

    - Systèmes Sikalastic® 641 Lo-VOC

      - Sikalastic® RoofPro 10 (Garantie de 10 ans), épaisseur de la membrane à sec de 1,35 mm (53 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Standard Reemat

        - Couche de finition : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 15 (Garantie de 15 ans) épaisseur de la membrane à sec de 1,57 mm (62 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 641, taux d’application de 1,2 mm (50 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche de finition : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,5 mm (20 mil) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 20 (Garantie de 20 ans) épaisseur de la membrane à sec 1,8 mm (71 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 641, taux d’application de 1,2 mm (50 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche de finition : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,76 mm (30 mil) épaisseur de film humide (WFT)

      - Sikalastic® RoofPro 25 (Garantie de 25 ans) épaisseur de la membrane à sec 2,16 mm (85 mil) :

        - Couche de base : Sikalastic® 641, taux d’application de 1,14 mm (45 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Renforcement : Premium Reemat

        - Couche intermédiaire : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,58 mm (23 mil) épaisseur de film humide (WFT)

        - Couche de finition : Sikalastic® 641, taux d’application de 0,58 mm (23 mil) épaisseur de film humide (WFT)

    - Exigences en matière de performance liquide Sikalastic® 641

      - Teneur en composés organiques volatils (COV) répondant à la norme ASTM D2369 : 38g/l

      - Teneur en solides répondant à la norme ASTM D2697 : minimum 89 %

    - Propriétés du film Sikalastic® 641 RoofPro 20

      - Résistance à la traction ASTM D751 Proc. B : Minimum 7,1 MPa (1030 psi)

      - Allongement à la rupture : ASTM D751 Proc. B :  21 %.

      - Résistance au déchirement : ASTM D624 : 52 N/mm (300 lbf/in)

      - Résistance au poinçonnement statique : ASTM D624 : 244 N (55 lbf)

    - Apprêts

      - Sika® Concrete Primer : Un apprêt à base de solvants et de polyuréa, bicomposant à mûrissement rapide et à haute teneur en solides conçu pour sceller les substrats cimentaires.

      - Sika® Bonding Primer : Apprêt à base d’eau pour les surfaces de béton, de maçonnerie ou déjà peintes. Apprêt époxy à base d’eau bicomposant et à mûrissement rapide.

      - Sikalastic® EP Primer/Sealer : Apprêt bicomposant résistant à la corrosion pour les surfaces métalliques, lisses, l’asphalte et autres surfaces bitumineuses.

      - Sikalastic® EP Primer Rapid pour métaux et bitume modifié : Apprêt bicomposant à mûrissement rapide, résistant à la corrosion pour les surfaces métalliques, d’asphalte et autres surfaces bitumineuses lisses.

      - Sika® Reactivation Primer : apprêt pour surface membranées. Apprêt monocomposant à base de polyuréthane spécialement conçu pour réactiver une membrane Sikalastic® existante avant de la recouvrir, la réparer ou la modifier.

    - Les produits additionnels comme demandé par Sika Canada inc. doivent répondre aux exigences de la garantie.

PART 3 - EXÉCUTION

  - INSPECTION

    - Vérification des conditions :

      - Signaler tout défaut ou irrégularité du platelage de la toiture pouvant nuire à l’installation de la couverture. Ne pas continuer tant que les correctifs n’ont pas été apportés.

      - Vérifier que le platelage a bien été installé, avec les pentes requises pour obtenir un drainage positif, et que les drains sont bien connectés.

      - Veiller à ce que les ouvertures, les murs et les projections sur la totalité du platelage soient terminés et fixés et que les réglets et les fonds de clouage soient en place avant d’installer la membrane. Collaborer avec les divisions mécanique et/ou électrique le cas échéant.

      - Veiller à ce que le substrat de platelage qui doit accueillir la couverture soit lisse, sec, propre, +-exempt d'arêtes vives et qu'il soit suffisamment solide pour supporter la circulation et l'équipement liés à la construction.

      - Veiller à ce que le contreplaqué, les plaques de fond de clouage et les parapets soient installés et fixés comme indiqué. Vérifier que les manchons, les ancrages et les autres éléments devant être fixés à la membrane ou par la membrane sont bien installés. Vérifier que toutes les unités et les saillies sont bien fixées en place.

    - Évaluation : Le lancement des travaux implique l’acceptation des travaux terminés antérieurement.

  - PRÉPARATION

    - Préparation de la surface :

      - Juste avant d’appliquer les matériaux de couverture, nettoyer le platelage conformément aux recommandations du fabricant. Enlever la neige et la glace et sécher les platelages. Ne pas utiliser de sel ni de calcium pour enlever la neige ou la glace.

      - Ne pas effectuer de travaux de couverture par temps de pluie, de brouillard, de grésil ou de neige, ou sur des surfaces couvertes de poussière, d’eau, de rosée, de glace, de gel, de neige ou dans des conditions défavorables similaires.

      - Avant de commencer les travaux, veiller à ce que les conditions environnementales et du chantier soient favorables à l’installation des matériaux conformément aux recommandations du fabricant.

      - Empêcher les débris de bloquer les tuyaux de drainage pendant les travaux de cette Section.

    - Platelage structural :

      - Le platelage doit être fabriqué et installé conformément aux exigences du fabricant, aux normes de l’industrie et les exigences du Code national du Bâtiment du Canada (CNBC) ou des réglementations locales.

      - Acier : minimum 0,793 mm (calibre 22), 230 MPa (33,4 KSI)

      - Bois : planche de bois d’au moins 38 mm (1,5 po) ou feuilles de contreplaqué d’au moins 19 mm (¾ po) pour usage extérieur

      - Béton coulé : 20 MPa (3 000 lb/po²) minimum

        - La surface doit être sèche et exempte de traces d’humidité ; elle doit avoir un fini de niveau. Elle doit être exempte de poussière, de traces d’humidité excessive, de produits de cure à base d’huile et de débris libres. Il ne faut en aucun cas utiliser un mastic au lieu d’un produit de cure. Les arêtes vives et autres saillies apparaissant au-dessus de la surface doivent être supprimées avant de procéder à l’installation de la toiture. Un profil de surface en béton ICRI / CSP 3 – 6 est requis, conformément à la directive technique ICRI N° 310.2R-2013.

      - Béton préfabriqué,

        - La surface doit avoir un fini lisse et de niveau. Elle doit être exempte de poussière, de traces d’humidité, d’huile et de débris libres. Tous les raccords entre les unités préfabriquées doivent être jointoyés. Toute différence de niveau entre les unités préfabriquées doit être biseautée afin d’assurer une transition lisse. Les arêtes vives et autres saillies apparaissant au-dessus de la surface doivent être supprimées avant de procéder à l’installation de la toiture. Les panneaux doivent être fixés aux supports structuraux conformément aux recommandations du fabricant de la toiture.

  - INSTALLATION

    - Exécuter les travaux conformément au manuel d’installation du fabricant de la membrane de toiture, conformément au manuel de références sur les couvertures de l’ACEC, aux exigences de FM et de l’ULC et au cahier des spécifications présent.

    - Ne pas procéder à l’installation de la couverture par phase. Installer la totalité du système de couverture chaque jour, y compris les solins.

- Vérifier que cette Section s’applique à votre projet. Il s’agit d’une manière commune d’aborder les travaux pour les bâtiments industriels, les entrepôts ou les bâtiments d’entrepôt lorsqu'aucune protection thermique n'est nécessaire et/ou lorsque des extincteurs de type gicleurs sont fournis.

    - Pare-vapeur directement sur le platelage : Installer le pare-vapeur afin qu’il offre une protection ininterrompue. Faire se chevaucher et sceller au pare-vapeur / pare-air adjacent en haut des parapets et des saillies pour garantir une protection ininterrompue de l’enveloppe du bâtiment contre l’air et la vapeur. Installer un pare-vapeur sous les dispositifs de blocage et sur les surfaces verticales pour joindre le pare-vapeur / pare-air aux murs et sceller avec un adhésif ignifuge. Sceller complètement le pare-vapeur aux extrémités, aux obstacles et aux pénétrations pour empêcher le mouvement d’air dans la couverture.

- Vérifier que votre projet nécessite un revêtement de toiture.

    - Revêtement de toiture sur platelage :

      - Placer le revêtement de toiture sur la longueur de chaque feuille transversalement aux nervures, avec les joints d'extrémité échelonnés et entièrement soutenus par les nervures. Mettre les panneaux bout à bout pour atténuer le contact. Ajuster l’espacement de sorte que les vis sont centrées sur les nervures.

      - Prendre les précautions nécessaires pour maintenir le revêtement de toiture en place le temps qu’il soit recouvert par la totalité de la couverture.

      - Recouvrir provisoirement le revêtement de toiture non recouvert par la membrane à la fin de la journée de travail à l’aide d’une pellicule en polyéthylène.

    - Pare-vapeur sur le revêtement de toiture : Installer le pare-vapeur afin qu’il offre une protection ininterrompue. Faire chevaucher et sceller le pare-vapeur / pare-air adjacent en haut des parapets et des saillies pour garantir une protection ininterrompue de l’enveloppe du bâtiment contre l’air et la vapeur. Réparer les dommages causés au pare-vapeur lors des travaux ultérieurs.

    - Isolation du toit [et panneau de recouvrement isolant] :

      - Avant de poser tout panneau isolant, inspecter le pare-vapeur et réparer tout dommage, le cas échéant. Veiller à ce que la surface soit exempte de plissements, de bulles d'air, de gueules de poisson ou de déchirures.

      - Utiliser des panneaux isolants pleine grandeur partout où c'est possible et au moins des demi-panneaux à la jonction avec les surfaces verticales. Placer les panneaux isolants en contact serré au niveau des joints entre les panneaux et les surfaces adjacentes. Lors de la coupe des panneaux isolants, découper sur toute l'épaisseur du panneau et dégarnir de façon à obtenir des joints en about simples. Ne pas rompre ni déchirer le panneau isolant pour qu’il s’encastre dans un endroit restreint. Toutes les zones du système d’isolation présentant un vide seront rejetées.

      - Ne poser que la quantité de panneaux isolants pouvant être entièrement recouverts en tant que couverture finie dans la même journée de travail. Installer les panneaux isolants en rangs droits parallèles avec la longueur en angle droit par rapport aux nervures du platelage en acier.

      - Décaler d’au moins 50 % les raccords d’extrémité de la couche de base des panneaux isolants. Découper les extrémités des panneaux isolants de la couche de base selon les besoins pour offrir un rebord d’au moins 50 mm (2 po) sur les nervures du platelage. Vérifier le type de platelage et l’espacement des nervures auprès du fabricant du platelage de toit en métal avant de commander les panneaux isolants. [Installer les panneaux isolants et les panneaux de recouvrement isolants sur la couche d’isolation de base et décaler les joints par rapport à la couche sous-jacente.]

    - Installer l'adhésif pour panneau isolant et panneau de recouvrement isolant sur toute les couches de revêtement de toiture, les panneaux isolants et les panneaux de recouvrement isolants aux intervalles et selon les modèles requis pour satisfaire aux exigences de résistance au soulèvement par le vent.

- Garder le premier sous-paragraphe ci-dessous lorsque les exigences FM du projet sont proposées comme norme de performance.

    - Fixer les panneaux isolants conformément aux exigences stipulées dans le guide d’approbation FM pour la classification tempête de vent spécifié. Fixer les panneaux isolants de sorte qu’ils résistent à la pression de soulèvement aux coins, au périmètre et sur le reste de la couverture.

    - Prévoir des découpes en retournant la feuille de pare-vapeur, ou sinon, au niveau des rebords exposés des panneaux isolants au bord du toit et aux surfaces verticales.

    - Réduire l’épaisseur de l’isolation au niveau des drains de toit de 13 mm (1/2 po) sur une distance de 600 mm (24 po) du drain.

    - Sur le platelage de toit en acier, installer les panneaux isolants dans les rainures pour soutenir les panneaux lorsque leur épaisseur est réduite au niveau des drains de toit.

    - Découper les panneaux isolants [et les panneaux de recouvrement isolants] pour offrir des joints bout à bout simples au niveau du périmètre de l’isolation, des couronnements, des parapets, des saillies, des drains et partout où les panneaux isolants entrent en contact avec une surface verticale passant par le toit.

    - Ne pas laisser l’isolant du toit [et les panneaux de recouvrement isolants] prendre l’eau ou l’humidité pendant l’entreposage ou l’installation.

    - Renforcement de la membrane :

      - Renforcement des fissures, du contreplaqué, des joints et des solins de transition base/murs :

        - Renforcer tous les joints et fissures avant d’appliquer le système de membrane aux endroits où la membrane sélectionnée sera appliquée directement sur le substrat.

        - Créer une rupture de liaison d’une largeur minimale de 25,4 mm (1”) centrée sur la fissure ou le joint en y appliquant un ruban de rupture de liaison centré, et ce, pour toutes les fissures et tous les joints mobiles.

        - Toupiller et sceller toutes les fissures et les joints non mobiles à l’aide du mastic de polyuréthane Sikaflex®.

        - Prévoir une chanlatte de mastic de polyuréthane Sikaflex® de 19 mm x 19 mm (3/4” x ¾”) pour toutes les transitions horizontales à verticales.

        - Appliquer une bande de membrane Flexitape Heavy d’une largeur minimale de 76,2 mm (3”) sur une couche de la membrane liquide choisie. Rouler le ruban de renforcement et l’enfoncer complètement dans la membrane liquide de polyuréthane encore humide. Ajouter plus de membrane liquide au besoin afin de bien enrober le ruban de renforcement.

        - Veiller à ce que le renforcement ne soit pas sous tension lors de l’installation.

    - Application à froid de la membrane élastomère liquide principale

      - Installer le système de membrane conformément aux informations de la fiche technique la plus récente et en respectant les exigences du guide de garantie.

      - Appliquer une couche de base sur les zones horizontales et verticales à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau de 12,7 ou 19 mm (1/2” ou ¾”) pour obtenir une couche uniforme et continue ainsi que l’épaisseur de film liquide indiquée dans les exigences du guide de garantie.

      - Placer immédiatement le renforcement choisi dans la couche de résine encore humide. Le renforcement Reemat est généralement coupé avant l’installation.

      - Appliquer une pression sur le renforcement de membrane à l’aide d’un rouleau afin d’enfoncer et de bien saturer le renforcement de membrane dans le matériau liquide. Retirer les bulles d’air en roulant vers les extrémités.

      - Appliquer une quantité additionnelle de liquide pour bien sécuriser la membrane de renforcement et est ajusté au substrat sans se bomber et sans perforation visible.

      - Chevaucher les feuilles de membrane de renforcement Reemat d’un minimum de 51 mm (2 po) dans toutes les directions.

      - Étirer le renforcement de membrane à la verticale sur les surfaces murales adjacentes, conformément aux détails et spécifications du projet.

      - Lors de l’utilisation d’une couche renforcement en fibre de verre, laisser la couche de base mûrir complètement avant d’installer la couche de finition ou tout autre matériau de toiture sélectionné.

      - Appliquer la couche de finition avec un rouleau ou un pinceau afin d’obtenir une couche continue et uniforme, avec une épaisseur de film liquide conforme aux exigences du guide de la garantie.

      - Installer tous les solins conformément aux exigences des détails du fabricant.

    - Application à froid de la membrane de solin élastomère liquide

      - Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces de solins pour qu’elles soient prêtes è recevoir les membranes de solins.

      - Tous les solins de parapet, de mur et de trottoir doivent être munis d’une chanlatte de mastic avec renforcement Flexitape avant l’installation du solin.

      - Terminer le système de membrane aux joints de mortiers, aux joints de terminaison ou sous les contre-solins installés. Sceller tous les joints de mortier et les joints de terminaison à l’aide du mastic polyuréthane Sikaflex.

      - Installer les contre-solins métalliques conformément aux détails.

    - Larmier et autres solins métalliques

      - Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces de solins pour qu’elles soient prêtes à recevoir les membranes de solins.

      - Les alèses métalliques sont normalement installées entre deux couches de membrane, en fournissant généralement une bande de membrane comme solin par-dessus l’alèse métallique ou une membrane de solin s’étendant sous l’alèse métallique. Il est également acceptable d’installer la bande de membrane sous l’alèse métallique et d’étendre la membrane principale ou le solin sur l’alèse métallique.

      - Pour l’assemblage de toiture avec isolant, les alèses métalliques doivent être fixées mécaniquement à travers la première couche de membrane et sur le fond de clouage. Pour les membranes installées directement sur le substrat, dans les cas où la membrane est installée directement sur le platelage structural, les alèses métalliques doivent être fixées mécaniquement à travers la première couche de membrane et dans le platelage de toit.

    - Drains

      - Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces pour qu’elles soient prêtes à recevoir la membrane. Bloquer l’ouverture du drain de façon à éviter que des matériaux de toiture ne pénètrent dans le système de drainage.

      - Retirer la crépine et les colliers de serrage du drain. Replacer temporairement les boulons dans l’assemblage pour conserver l’alignement des connexions une fois l’installation de la membrane complétée.

      - Étendre la membrane liquide de toit et les membranes de renforcement directement sur la bague de serrage d’un drain préparé.

      - Retirer les dispositifs de blocage des drains et laisser le système de toiture mûrir complètement avant de reconnecter les pièces du drain.

    - Pénétrations

      - Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces pour qu’elles soient prêtes à recevoir les membranes de solins. Veiller à ce que les pénétrations soient fixées correctement pour éviter leur déplacement pendant l’installation.

      - Les solins de pénétrations sont généralement constitués de deux composantes. Un solin vertical installé à la verticale sur la pénétration et étiré au bas de façon à connecter avec le substrat ou le platelage. Un solin horizontal pour couvrir toutes les coupes et remonter verticalement sur la pénétration. L’objection est d’obtenir un chevauchement des deux solins de 50 à 76 mm (2 à 3 po).

    - Joints de dilatation

      - Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces pour qu’elles soient prêtes à recevoir les membranes de solin. Pour les toitures avec isolant, un fond de clouage devrait être installé comme barrière d’isolation avant l’installation des solins de joints.

      - Les joints de dilatation doivent être sceller avec un matériau de remplissage compressible, tel qu’un panneau isolant semi-rigide afin de prévenir la condensation et de fournir un support pour le soufflet de dilatation.

      - Les joints de dilation sont généralement constitués de quatre composantes. Une première couche de membrane de renforcement de Flexitape Heavy d’une largeur de 152 mm (6 po), suivi d’une tige de mousse compressible soumise à une compression de 25 % s’étendant également au-dessus et au-dessous du niveau de la membrane. Une deuxième couche de membrane de renforcement est installée sur la mousse de façon à créer un soufflet de dilatation. Une troisième couche de membrane de renforcement est ensuite installée sur le soufflet de dilatation. Il est également acceptable d’utiliser le solin ou la membrane de toiture comme couche finale.

    - Surface de granulat

      - Appliquer un granulat selon les besoins d’adhésion pour une couche mince et un carrelage pour la couche de protection.

      - Appliquer une couche additionnelle d’une épaisseur de film humide de 38 mm (15 mil) de résine Sikalastic® sur la membrane mûre dès qu’il est possible de circuler sur la membrane sans l’endommager.

      - Épandre à la volée du sable séché à refus sur la couche de résine encore humide et laisser mûrir complètement. Retirer tout le sable ou le granulat libre.

      - Appliquer le granulat sélectionné pour les passerelles et les autres zones nécessitant une surface antidérapante.

      - Appliquer une couche additionnelle d’une épaisseur de film humide de 38 mm (15 mil) de résine [Sikalastic® 621] [Sikalastic® 641], sur la membrane mûre dès qu’il est possible de circuler sur la membrane sans l’endommager.

      - Épandre à la volée du sable séché afin d’obtenir une couverture partielle et passer un rouleau sur la surface.

      - Il est aussi possible d’épandre le sable séché ou un granulat enrober de céramique, à refus, sur la résine humide et laisser mûrir. Appliquer une couche additionnelle d’une épaisseur de film humide de (15 mil) de [Sikalastic® 621], [Sikalastic® 641], sur la couche de sable séché. Appliquer une couche additionnelle de résine claire d’une épaisseur de film humide de 10 à 15 mil de Sikalastic® 748 PA pour sceller le granulat enrober de céramique.

    - Passerelles

      - Un tapis de passerelle Crossgrip XTRA est déposé par-dessus la membrane complètement assemblée. Dérouler et positionner le tapis Crossgrip XTRA sur les zones choisies et couper à la longueur désirée. Des agrafes sont offertes pour fixer deux extrémités ensemble.

      - Des pavés de béton peuvent être installés sur des piliers conçus pour supporter le poids et laisser circuler l’eau de pluie sous les pavés. Dans les zones exposées à une grande force de vent, les pavés doivent être attachés à l’aide d’angles d’acier inoxydable de la même taille que les pavés.

  - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER

- Vérifier que l’indemnité en espèces comprend une allocation pour l’inspection.

    - Tests et inspection au chantier :

      - Le consultant peut désigner une compagnie d’inspection de couvertures tierce. Les frais d’inspection seront couverts par l’allocation en espèces spécifiée dans la Section 01 20 00.

      - Si requis par la compagnie d’inspection ou le consultant, prélever des échantillons. Les frais associés à de tels tests et à la réparation ultérieure de la couverture doivent être pris en charge par ce sous-traitant.

      - Inspection – planéité / niveaux de la couverture Inspection :

        - Avant de commencer les travaux de couverture, inspecter et vérifier les surfaces du toit pour détecter les niveaux.

        - Prendre une série de niveaux pour établir si les platelages de toit sont irréguliers ce qui pourrait entraîner la formation de flaques de plus de 13 mm (1/2 po) de profondeur sur le toit terminé.

        - S’assurer que le platelage ait été inspecté et approuvé par le consultant avant le début des travaux de couverture.

- Confirmer que les tests d’eau et les tests de détection électronique des fuites s’appliquent au projet.

      - L'applicateur doit tester les drains avec de l'eau pendant un minimum de 16 heures avant le test EFVM. La veille de l'essai EFVM, boucher le drain et l'inonder avec suffisamment d'eau pour recouvrir complètement la bague de serrage. Le représentant du service technique de Sika qui assiste au test EFVM fera l’inspection des fuites dès son arrivée sur le chantier.

      - Détection électronique des fuites

          - Suivre les procédures Sika pour les tests électroniques de détection de fuites sur la membrane d'étanchéité terminée afin de vérifier l'étanchéité de la membrane avant l'installation des couches suivantes.

          - Effectuer un test électronique de détection de fuites EFVM sur la membrane d'étanchéité terminée pour vérifier les défauts capillaires et/ou les brèches dans la membrane avant l'installation des couches suivantes.

          - Si des fuites sont découvertes, l'applicateur doit localiser la ou les sources de fuite et effectuer les réparations. Toutes les réparations doivent être testés à nouveau pour assurer l'étanchéité. Tous les coûts associés aux réparations sont à la charge de l'applicateur.

  - PROTECTION

    - Prévoir une protection adéquate des matériaux et des travaux de cette section contre les dommages causés par les intempéries, la circulation et autre cause. À la fin de chaque journée de travail, prévoir un dispositif de protection contre l'eau entre la membrane finie et le substrat du platelage pour éviter les dégâts causés par les intempéries et la pénétration de l’eau dans la partie finie de la couverture. Retirer toute la bande d'étanchéité temporaire avant de reprendre les travaux.

- Pour la plupart de nos projets, un panneau de 13 mm (1/2 po) suffit. Pour les projets de grande envergure, avec une circulation importante sur le toit, utiliser du contreplaqué de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur.

    - Prévoir un revêtement de protection en contreplaqué de 13 mm (1/2 po) [19 mm (3/4 po)] d’épaisseur avec un panneau isolant en polystyrène de 25 mm (1 po) d’épaisseur collé dessous, sur les zones avec couverture lorsqu’on travaille sur ou à partir de ces surfaces. Veiller à insérer une feuille de séparation entre le revêtement de protection temporaire et la membrane du toit. Prévoir une protection similaire sous les treuils, les échelles, les palettes de matériaux et chaque fois que la membrane est exposée à des dommages potentiels. Fixer mécaniquement les panneaux de protection pour éviter toute perte lors de tempête de vent.

    - Bloquer temporairement les tuyaux de drainage pendant l’installation de la membrane. Retirer les blocages tous les soirs ou chaque fois que les travaux sont interrompus ou une fois les travaux de cette section terminés.

    - Protéger les sections de toit complétées contre les dommages pouvant être causés par l’exécution des travaux.

    - À la fin de chaque journée de travail, sceller les rebords exposés des panneaux isolants du toit. Retirer cette protection à la reprise des travaux.

    - Protéger le travail effectué par les autres corps de métier des dommages pouvant être causés par les travaux effectués dans cette section. Réparer tout dommage sans frais pour le propriétaire.

- FIN DE SECTION